FCT　101

新　拌　混　凝　土　测　试　仪

操

作

说

明

说明：

在使用仪器以前请先仔细阅读本说明书，本中文说明书仅供参考，如有差异，以随机所附英文说明书为准。

仪器安全需知：

仪器采用的是安全低压供电，所以使用者勿需考虑电气安全。

仪器并没有做水密性设计，清洗时不要直接在水中运行，以免电气发生短路引起火灾。

长时间不用时，仪器应放置在通风阴凉处避免放置在阳光直射处。

使　用　说　明

一、总述

1、功能

FCT　101－SL新伴混凝土测试仪可用于在建筑和工业结构等施工过程中，对混凝土的生产过程进行控制。在日常生活中，有些混凝土结构在使用10到15年之后就会接近使用寿命了，这些问题往往是由于在混凝土制造过程中而引起的。为此有必要在设计生产过程中对混凝土进行有效的控制。另外，新伴混凝土测试仪还可以对经长途运输到建筑工地的混凝土进行检测。新伴混凝土测试仪可以在现场快速的对混凝土的性能如：塌落度、水灰比、强度、温度等进行测试。

2、简介

2.1、构造

FCT　101－SL新伴混凝土测试仪为便携式设备，它包括一个主机和两个适用于任何新伴混凝土的稠度探头。

主机部分如图1所示由马达、控制部分和操作系统组成

――马达（1）轴承（2）和控制电路（3）

――供电系统：电源（4）

――控制和显示面板（5）

――探头连接杆（6）和温度探头插孔（7）和数据传输孔（8）

――开关（9）

――释放键（10）

FCT　101－SL新伴混凝土测试仪采用一种便携的手持式设计。

仪器供电是采用的电池供电不需要电源连接线。

温度探头（图2所示）采用的是一个特殊的热电偶（11），测试时能够插入混凝土达350mm。温度探头通过连接头（12）连接到主机。

稠度探头（图3所示）紧固在主机上，测试时在混凝土的深度，也能够达到350mm。特殊的结构设计（两个半球形棘轮）能够准确的反映出新伴混凝土的伴合特性。

2.2　使用

FCT　101－SL新伴混凝土测试仪采用的塑料显示面板，按下主机的释放按钮，仪器开始转动，结果会显示在面板上。

按下相应的操作键，塌落度，水灰比，28天的强度会调出并显示在面板上。键盘上可以调出所预存的混凝土类型。

接入温度探头，可以在面板上操作相应的键显示出测试的温度。仪器自动识别电量，当电池电量不足时，仪器会自动提示。仪器可采用配件进行充电。

3、性能

仪器由以下几个部件组成

――主机及控制部分

――供电部分

――稠度探头

――温度探头

――数据传输线

――充电器

控制部分

FCT　101－SL新伴混凝土测试仪塑料显示面板（图4所示）有以下几个功能键：

“A，W/Z，D”―――按下此键可以调出测试的塌落度A、水灰比W/Z，强度D

“T”―――显示温度

“K”―――按下此键可以调出预先设定的混土的类型和强度级别。

“NULL”―――此键是一个标定键。即稠度探头在未插入混凝土中按下此键（在空气中空转）。

另外：功能操作键还包括

――开关键.

――释放键用于有荷载下的测试。

供电

FCT　101－SL新伴混凝土测试仪采用电池供电，不需要外接电源。电池除了给马达电源以外，还向其它所有的部位进行供电。

稠度探头

稠度探头拧紧在主机上，由马达进行驱动。

它用于测试新伴混凝土的稠度。而混凝土的塌落度、水灰比影响混凝土的稠度。通过测试混凝土的稠度，可以确定探头在试样中所受到的阻力。当探头在运转时，可以测试出转子所受到的扭距。并且显示测试结果。

温度探头

温度探头用于测试测试过程中的温度。探头可以插入试样深度达350mm..

电源

仪器会自动判定电池电压。当供电电压低于工作电压时，需要对电池进行充电。

传输线

将传输线连接在仪器和电脑上，每次可以将161个测试循环传输到电脑中。

二、性能参数

主机

外形：　　300X210X75mm

重量：　　2000g

电源：　　电池：7.2V；1.2KW

FCT测试值：　＜3000

塌落度：　0－－250 mm

水灰比：　0.30－0.68

28天强度：　10－90N/mm2

温度：－100C－＋800C

极限电流：1.5A

反应时间：负载：8s

空载：5s

运行时间：连续工作4000－8000 s（500－1000个测试循环）

兼容性：　兼容IBM

传输口：RS232

防护标准：IP50

稠度探头

外形：250X110X25 mm

重量：390 g

转距：＜5.0Nm

插入深度：8cm

温度探头

外形：470X30X30mm

重量：130 g

温度探头长度：350 mm

温度范围：－100C－＋800C

AL60电池

外形：160X80X75mm

使用时间：1h

电源：7.2V/1.2Ah

充电方式：充电电池

传输线长度：2m

传输口：RS232传输

四、仪 器 操 作

操作步骤及仪器功能解释

- 测前检查

正确连线，温度探头探测温度，稠度探头探测FCT值。

- ON/OFF开关机

屏幕显示：

FCT101-SL0										×-instrument-

V. XXXXXXXXX .XXX                         specific code

X表示仪器特别号码

- 确定质量参数

a) 温度

－温度探头应按图1联接。

－触发T键

显示为T＝…g rd

b) 稠度＝FCT

－稠度探头必需按图旋入，但是不能放入混凝土中。

－触发“NULL”键，启动仪器的内部标定，探头在空中转动。

－标定过程中，显示为

Calibration

>Work<

－标定完成后（大致四秒钟）显示出以下信息

>READY<

－把稠度探头放入混凝土中，直到深度标尺头接触到混凝土面，运用深度标尺确保每次所测深度一样。

－触发松放键，来进行FCT值测试。

－仪器标定后，在第一次测试过程中，显示为

>Working<

－测试完成后（大约8秒钟），显示为

…FCT

…FCTM    n=…

平均值　　　　　　　　　　　测试值个数

连续					   （e.g.01,02….）

－选择一个新测点放入稠度探头

－触发释放键

－在此过程及所有后来的测试过程中，显示为：

>Working<

…FCTM      n=

前几次测试的平均值

－测试结束后新的FCT值和FCTM值（ｎ次测试的平均值）都显示出来

－连续测试FCT值直到平均值FCTM只有微小变化。对于最大粒度为16和32的混凝土，连续测试10次就可以了，当混凝土包含更为小的最大粒度时，几次测试结果也就足够。

－把连续度探头从混凝土中取出来。

注意：

不要把还在转动的探头硬刹住，或用手把它停止，只能用按键来停止转动。

- 坍落度A

－触发键“A，W/Z，D”坍落度A显示为：

A=  mm

l  (贮存的指数)

－如果所显示的参数与新拌混凝土配方不对应，应继续按“K”键来选择合适的指数。再触发“K”键另一个指数将被选择，同时，相应的坍落度值也显示出来。

－如果出现问题（Para.4.2），错误信息就会出现在Slump A的位置上。

在Para.4.2查找错误代码。

－如果连续触发“K”太快，而未等到各个对应数据显示出来，就会出现错误代码9。错误代码和纠正方法都在Para.4.2中指出来。

- 水/灰比W/Z

－触发键“A，W/Z，D”显示测试的混凝土的水/灰比值。数值对应所选定的指数。

水－水泥－比

W/Z…

l

－如果出现错误，错误码出现在W/Z值的位置上（见Para.4.2）

- 抗压强度D（预期28天以后）

－再触发“A，W/Z，D”键来显示，抗压强度对应于

·同一试样前次选定的指数

·强度等级

抗压强度

D=   N/qmm

l       l

－如果所显示的强度级别与所需级别不对应，触发“K”键，来改变计算常数，每次触发该键，另一强度级别将与对应抗压强度值显示在一起。可以选择的级别是1,　2,　3,　4。

－重新触发“A，W/Z，D”键，计算上一次所测FCTM值将显示为上一次所测值

…FCT

…FCTM    n=….

上一次平均值　　　测量个数

- 所测数据贮存

－当抗压强度值显示出来后测试数据只可以在操作过程中贮存。

－如果标定键“NULL”触发了，显示出问询信息，是否需要贮存该数据。

SAVE？

Nr：000

－如果您想贮存，在触发“NULL”，表示肯定，显示为

SAVE？

YES

仪器贮存FCTM值、指数、混凝土强度等级

－如果不想贮存测试数据，可以触发“T”键或“A，W/Z，D”键就可以跳过这个操作，（不能触发：“K”）。显示出：

SAVE？

NO

－仪器可以贮存161个测试循环，每隔一段，就应将数据预载到PC机的，防止各测试循环及对应工程数据的混淆。

如果已经存储了161个测试循环，仪器会显示“已满”，此时仪器便不能再工作。此时可以选择“归零”，来消除仪器上的“错误”显示。

- 测试循环的完成

－当前面描述的操作过程数据存储已完成一个测试循环也就结束了。即马达不能再运作。为开始下一个测试循环要触发“NULL”键。如果不小心触发释放键，错误信息将显示出来。

－测试结束后，通过ON/OFF键，关掉仪器。

注意：

必须再通过5秒钟才能打开仪器。

- 安装客户软件

－传输FCT101-SL测试数据到PC机上的软件，存放在一张3.5英寸的高密软盘上。

－把盘插入驱动器中，从NC中调出来。

在客户盘上启动“install . bat”驱动文件。

包含所有必需文件的C: \FCT目录将产生在硬盘。

- 驱动器A：触发任意键；FCT目录都将产生。

- 驱动器B：

  - 触发［STRG］＋［C］，NC将出现

  - 安装B：\C：，回车

  - 按任意键

  - FCT目录将创建。

－从以下操作系统启动程序：

a.)  DOS系统： C:\FCT\fctstart .bat

b.)  WINDOWS/中文管理器：C:\FCT\fct .exe

－主窗口出现在屏幕中，并显示

★　配方

★　比重

★　成分

★　空隙百分

★　时间

★　混凝土标示名

★　压实度

★　空气温度

★　混凝土湿度

－　选定“Storage”所有输入都将存在工程文件C：\FCT\*.PRO中，并可以作为硬拷贝而打印出来，作后期证明用。

－　选定submenu Project:一个文件选择盒将显示出来。在测试对话过程选定工程文件，工程对话出现在屏幕上。

－　激发一个完整的工程对话，下面得数据将为此目的而记录在盒子里。它们是：

★　对象

★　代码（特征曲线代码）

★　配方

－　配方数目：与每一个曲线数目对应

注意：

敲“Enter”键以确认输入工作已完成。

－　粒度

－　水泥含量（用kg/m3）

－　外加剂

－　混凝土类型

－　当一个对话阶段完成了，所有预选配方都将根据它的工程和曲线数目检查一遍。

- 重新启动FCT101-SL测试EEPROM

－　在以下情况需重新启动EEPROM：

*　所有存在仪器中的测试周期需要删除

*　错误信息W-EEPROM出现

－　要重新启动EEPROM，需在标定时先选定主菜单中的“Submenu”“Setcalibration data”并把FCT101-SL打开。

－　一个对话框将询问仪器号码。当你键入号码后，文件cal×××××    101（标定文件）将装入EEPROM中，仪器就启动了。

－　关掉仪器

如果不按本手册中进行操作，将损坏操作者的仪器。

注意：

充电器联结时，不要操作

如果主机或充电器坏了（裂缝、外壳破烂），请不要用它，只有让制造者把它修好。

4.2　错误警告信号，错误描述及纠正方法

错误警告都描述如下：

错误或警告代号

**？** E-CALL

...FCTM    n=...

以前测试的平均值

| No | Error | Description | Remedy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | E-CALL | “NULL”未触发，未进行标定 | 触发“NULL” |
| 2 | E-BATT | 电压不足 只出现在负载测试时 | 充电 |
| 3 | E-RANG | 测试值超出对应指数的参数范围 | a)用“K”选定其它指数或 b)舍弃该值 |
| 4 | E-LAST | 超出FCT值的测试范围已达到l＝1.5A的限度 | 测试值无效 |
| 5 | W-COM | 联机内部信号 | 检查联机 |
| 6 | W-CALL | 负载时标定不当 | 正确重新标定，并把这一测试周期中的前一测试数据舍弃 |
| 7 | W-BATT | 电压降到关键值 | 充电 |
| 8 | W-EEPROM | 仪器描述数据错误 仪器开着时显示 | 请权威人士根据仪器描述数据进行更正。 |
| 9 | 操作过程时 操作错误 | 键触发无反应 | 同时按“T”和“K”放开“K”并按“T”直到显示为 FCT101-SL V.XXXXXXXX.XXX |

4.3FCT101-SL实际应用

- 预备工作

混凝土制品的目标是为获得混凝土的性能，确保地板承载的安全性，以及模板的结构

的服务功能，这些性能包括强度、防水性、抗霜性、溶盐、化学物抵抗能力以及抗磨性。通常这些参数不能立刻充分测出来，因此其它混凝土性能，也叫作控制参数，必须确定。这些控制参数直接影响制件处理，并在很大程度上决定固结混凝土的性能（如：稠度和水/灰比）。在建筑开始前的测试中，这些参数是固定的，对获得目标参数十分重要。

这些测试是建立在于构件样品基础上，对于选定的组分的混凝土，看它是否能获得需的混凝土的性能。

控制参数是通过运用传统混凝土测试方法获得的。

与这些测试同时，FCT值是测试出来的处理给出的曲线（指数）显示出与控制参数对应，正确的参数可以通过经验来选定，纠正因素很容易确定。

控制参数由连续和直接的检查来监控，同传统方法相比，FCT测试更快并且更方便。

2.测试程序

测试按以下步骤进行

·置于空气中启动探头转动，同时按“NULL”键，来确定仪器特定的标定因子

·把连续度探头探入混凝土中8cm。

·按松放键，开始连续度测试8秒钟以后，FCT值显示在屏幕上。

在8秒钟内，可测试120个单独值，据经验要获得有意义的结果，8秒钟6到8个测试循环是十分必要的。

按相应的键，FCT值就会转为下列值：

A　　　　　　－混凝土坍落度

W/Z　　　　　－水/灰比值

D　　　　　　－预期28天后的抗压强度

这些值可以启动“K”键来调出几个选择的方程

- 仪器维护

－专业人员知道操作内容，必须由专业人员对仪器进行常规维护。

－如果做了手册中所说明维护工作以外的书或手册中未描述的，这可能会危及功能的可靠性，并让制造商的质量保证失效。

5.1预防常规维护

－如果长期不用仪器，由于自身不充电，电池电压降低，电池必须充电，因此，把FCT101-SL联上充电器（与220V电压相联）但充电不超过17小时。

－充电后，设置仪器的初始条件：同时按“T”和“K”　松开“K”按住“T”直到屏幕显示为

FCT101-SL

x x x x x x x. x x x

定期（700-800小时）给电池充电，可让FCT101-SL更可靠，功能更稳定。

5.2工作后的常规保养

－每次用后，都主集合探头清洗干净，因为固结的混凝土在探头表面会影响测试质量参数的可靠性。

可把探头放在流动的水中或水箱中。

－用干净水弄潮的布擦干净外罩，防止水渗入仪器内部。